NPD-LCD薄膜技术参数 (型号 200)

| Name of Features 性能名称 | Data and Results 参数和结果 |  |
| --- | --- | --- |
| Mode 模式 | Positive 正型 | Translucent (Power off) 散射 (断电) |
|  |  | Transparent (Power on) 透明 (通电) |
| Color 颜色 | Milky White / Clear 乳白 / 透明 |  |
| Thickness 厚度 | 0.375 mm or 0.015” |  |
| Size 尺寸 | Flexible and up to 1.2 m x 2.6 m or 47” x 102” 可变, 最大到1.2 m x 2.7 m |  |
| Operation Temperature 操作温度 | -10 to 60 ( °C ) |  |
| Storage Temperature 储藏温度 | - 20 to 70 ( °C ) |  |
| Driving Voltage 驱动电压 | 50 ± 5 V（AC, 50 – 60 Hz） |  |
| Current 电流 | 0.1 ( A/ m2 , 安培 / 平方米) |  |
| Energy Consumption 能源消耗 | 5 ( Watt/m2 , 瓦 / 平方米) |  |
| Transparency 透光率 | > 70 % |  |
| Viewing Angle 视角 | > 140 ° |  |
| Response Time 响应速度 | < 0.2 ( Seconds 秒) |  |
| Operational Lifetime 操作寿命 | > 80,000,000 (Switching Times开关次数) |  |

NPD-LCD薄膜技术参数 (型号 300)

| Name of Features 性能名称 | Data and Results 参数和结果 |  |
| --- | --- | --- |
| Mode 模式 | Positive 正型 | Translucent (Power off) 散射 (断电) |
|  |  | Transparent (Power on) 透明 (通电) |
| Color 颜色 | Milky White / Clear 乳白 / 透明 |  |
| Thickness 厚度 | 0.375 mm or 0.015” |  |
| Size 尺寸 | Flexible and up to 1.15 m x 2.5 m or 45” x 198” 可变, 最大到1.2m x 2.6m |  |
| Operation Temperature 操作温度 | -10 to 60 ( °C ) |  |
| Storage Temperature 储藏温度 | - 20 to 70 ( °C ) |  |
| Driving Voltage 驱动电压 | 20 ± 5 V（AC, 50 – 60 Hz） |  |
| Current 电流 | 0.05 ( A/ m2 , 安培 / 平方米) |  |
| Energy Consumption 能源消耗 | 1 ( Watt/m2 , 瓦 / 平方米) |  |
| Transparency 透光率 | > 70 % |  |
| Viewing Angle 视角 | > 140 ° |  |
| Response Time 响应速度 | < 0.2 ( Seconds 秒) |  |
| Operational Lifetime 操作寿命 | > 80,000,000 (Switching Times开关次数) |  |